青岛市第十三届职业技能大赛

四方机车车辆高级技工学校赛区

焊工

技术文件

青岛市第十三届职业技能大赛组委会办公室

2014年10月

焊工竞赛技术文件

一、竞赛标准

依据焊工《国家职业标准》高级（国家职业资格三级）要求，命理论和实作试题（涵盖低级别的要求），满分各为100分，60分为及格。理论和实作分别按30%和70%合并计算总成绩。

二、竞赛内容与时间

㈠竞赛内容

决赛包括理论知识（笔试）和实际操作两部分。

㈡竞赛时间

1、理论知识竞赛（笔试）时间90分钟，满分100分。

2、实际操作竞赛总时间90分钟，其中组对时间为20分钟，焊接时间为70分钟。满分为100分。

㈢成绩计算

竞赛总成绩由理论知识和实际操作比赛两部分组成。竞赛总成绩作为参赛队和参赛选手名次排序的依据。

三、竞赛的范围

㈠理论考试

1、试题类型

分为判断题、单选题、多选题。

2、试卷组成

基本知识占20%左右，相关专业知识占80%左右。

3、考核内容

⑴基本知识：

①职业道德（职业道德基本知识；职业守则）

②基础知识（识图知识；金属学及热处理知识；常用金属材料知识；电工基本知识；化学基本知识；安全卫生和环境保护知识；冷加工基础知识）

⑵相关知识：

①包括焊接接头试验，碳钢、合金钢、铸铁、有色金属、异种金属及典型容器和结构的焊前准备和焊接

②CO2、手工电弧焊及其他焊接方法的运用

③焊接缺陷分析和焊接检验等焊后的检查

④初、中级焊工中有关焊接原理、方法、材料、设备、应力与变形和安全技术等内容；⑤适当增加新知识、新技术、新设备、新技能以及培训指导等相关内容

4、参考资料：

（1）《国家职业技能标准--焊工》（2009年修订）

（2）《国家职业资格培训教程--焊工（基础知识）（第2版）》，

刊号：ＩＳＢＮ：9787504587121

出版社：中国劳动社会保障出版社

（3）《焊工：初级（用于国家职业技能鉴定国家职业资格培训教程）（第2版）》

刊号：ＩＳＢＮ：9787504593290

出版社：中国劳动社会保障出版社

（4）《国家职业资格培训教程：焊工（中级）（第2版）》

刊号：ＩＳＢＮ：9787504597519

出版社：中国劳动社会保障出版社

（5）《国家职业资格培训教程：焊工（高级）（第2版）》

刊号：ＩＳＢＮ：9787516704431

出版社：中国劳动社会保障出版社

（6）《 焊工(第2版)技师高级技师》

刊号：ＩＳＢＮ：9787516700662

出版社：中国劳动社会保障出版社

（7）《“职业技能鉴定教材”电焊工（初级、中级、高级》

刊号ISBN7-5045-1907-3；

主编：李继三

出版社：中国劳动出版社

（8）《“职业技能鉴定指导”电焊工（初级、中级、高级》

刊号ISBN7-5045-1907-8；

主编：陈倩清

出版社：中国劳动出版社

㈡实际操作竞赛

1、比赛时间：90分钟

2、考核内容：

（1）Q235中厚板材（12mm）V型坡口对接接头的仰位焊接，单面焊双面成形。

1.焊接方法：CO2气体保护焊

2.母材型号：Q235

3.焊接材料及规格：ER50-6  φ1.2

4.焊接设备：松下YD—350RX

（占实作成绩60%）

（2）Φ60×5不锈钢管和Q235碳钢管对接45°固定加障碍

焊接方法：钨极氩弧焊打底、填充，手工焊条电弧焊盖面

母材型号：12Cr18Ni9Ti（原标准为1Cr18Ni9Ti）+ Q235

焊接材料及规格：

焊丝ER309  Φ2.4

焊条E309—16（A302）  Φ2.5或Φ3.2

焊接设备：艾特 WS-400

（占实作成绩40%）

四、比赛的相关规定

㈠理论考试

1、参赛选手提前10分钟进入考场，按指定座位号入座并将参赛证、身份证放桌上，由监考裁判员查验。

2、理论考试采用笔试、闭卷方式。

3、赛前须按竞赛规则准备好参赛用品，严禁携带比赛违禁的物品进入赛场。

4、考试开始后迟到10分钟及以上者，按自动弃权处理。考试开始30分钟后方可离开考场，并不得在考场周围喧哗、逗留。

5、考试试卷的填写，按照比赛的统一规定填写。试卷其他位置不得有任何标记，来暗示自己的身份，如有发现按作弊处理。

6、考试过程中，如有问题可举手示意，由监考人员负责处理。如问题涉及考题，监考人员不得做任何解释和暗示。

7、考试结束，一律停止答题，并将答卷扣放在桌面上，待监考人员收卷后，迅速离开考场。

8、参赛选手应遵守考场纪律，服从监考人员的指挥，独立完成答卷。选手违反竞赛规则、作弊和弃权，一律按0分处理。

㈡实际操作

1、一般要求

⑴比赛选手在竞赛前30分钟，到考试场地检录、抽取比赛工位号。然后到相应工位调试焊机并确认试件和焊材。开赛迟到10分钟及以上者，按自动弃权处理。

⑵组对完成后，需举手示意监考，对组对完成的试件进行位置标记，并检查组对是否符合要求。

⑶焊接完成后需举手示意裁判记录实际焊接时间，以备成绩相同者的排序。

⑷比赛时间到，选手应立即停止操作。

2、组对与上架

⑴试件在比赛前15分钟由工作人员配发到工位。选手应检查试件是否符合要求。试件一般不予调换，若有异议，由裁判决定是否调换。

⑵试件在组对过程中出现问题，由选手自行修复，不得调换试件。

⑶组对时试件的间隙、钝边、反变形，焊接参数均由选手自定。

⑷试件的定位焊应使用与正式焊接相同的焊接方法和材料。

⑸定位焊应在正面坡口内，每段的长度应≤20mm。

⑹对接板的定位焊应在两端，两端不允许加引弧板和引出板。对接管的定位焊不得超过三点，上架固定后，定位焊不准在5点钟到7点钟的位置。

⑺选手应严格按照组对时所作标记进行上架焊接。

⑻选手施焊时的劳保用品及辅助工具应自备。

⑼监考应对每名选手的各道工序认真填写监考记录，对组对不符合要求的试件应通知选手重新组对。

⑽未按上述规定进行焊接操作的，该试件判为0分。

3、施焊操作

⑴所有试件均采用单面焊双面成形。

⑵试件焊接时，焊缝的最高点不得超过1.2m。

⑶焊接过程中，试件不准拿下或移动、更改焊接位置。

⑷仰位板对接焊采用一个方向焊接，不得由中间向两端焊或由两端向中间焊，所有层次的焊接方向要一致，盖面焊采用单道焊。

⑸管对接焊，采用两半圆自下向上焊。

⑺违反上述规定，该试件判为0分。

4、其他相关规定

⑴焊接工艺参数只能在比赛配发的专用试板上进行，不得在工位配备的工装夹具上进行。

⑵焊接过程中，如遇清理焊缝使试件移位，应在监考监督下恢复原位。试件未焊完不准取下。

⑶组对完成后，禁止使用电动工具。

⑷不得在试件上做任何标记，更不能有电弧擦伤。

⑸施焊过程中，试件焊废不予补发，但允许选手自行手工修复，焊缝的正、反面不准修复补焊。

⑺比赛过程中，允许选手休息、饮水、上洗手间，但其耗时计入比赛时间内。

⑻由于不可抗拒因素影响操作时，由选手提出，经裁判长核实情况后裁决。

⑼比赛完毕后，选手应认真清理试件表面的焊渣、飞溅，但不能破坏焊缝的原始成形。清理好的试件交监考检查，如未清理干净，监考应提示并监督选手返工。对清理好的试件，由工作人员会同监考、选手在工位内将试件封号后，在比赛监考记录上签字。

⑽工作人员应负责回收每场比赛用剩的焊材。

㈢参赛选手允许自备工具

面罩、手套、锤子、凿子、锉刀、钢丝刷、砂纸、钢直尺、钢角尺、活动扳手、直磨机、角磨机、钢丝钳、钢锯条、劳动防护用品（工作服、鞋、帽、平光镜）、钨极（Φ2.4）。

㈣赛场纪律

1、参赛选手应尊重并服从监考，按本规定进行实际操作。在操作比赛过程中凡违反规则者，监考应予以制止，对劝阻不听者，监考应立即向裁判长汇报，对违规行为作出处理。

2、监考及赛场工作人员与参赛选手只能进行有关工作方面的必要联系，不得进行任何提示性交谈。其他进入赛场的人员，一律不准与参赛选手交谈。任何在赛场的人员，不得干扰参赛选手的正常操作。发现裁判营私舞弊，应立即停止其工作，并将情况通知竞赛督查组做出处理。

3、赛场内不得喧哗和相互讨论。选手在比赛过程中如发现问题，应立即向监考反映，得到监考同意方可暂停比赛，否则时间照计。

4、除当场次的参赛选手及指定负责该场的监考、工作人员外，有关领导及新闻宣传人员应在组委会负责人的陪同下进入赛场；参观者应在组委会工作人员陪同下进入赛场，进入赛场人员均需佩戴规定的标志并遵守赛场纪律。未经允许，其他人员一律谢绝进入赛场。

㈤裁判员须知

1、裁判应按分工岗位，尽职尽责、准确公正地做好竞赛的组织、管理和评定工作。

2、裁判员上岗工作时，必须佩带裁判员胸牌。

3、裁判员应按规则要求秉公执裁，不徇私、不作弊。

4、除赛场监考外，其余裁判员不得与选手接触。

5、竞赛期间各岗位工作的裁判除工作需要外，不得相互串岗。

6、赛场监考不得在选手竞赛作业时，在选手旁故意长时间逗留，影响选手正常发挥。

7、全体裁判人员应服从裁判长得指挥，工作中如出现意见分歧，应报告裁判长，由裁判长组织协商裁定。

8、各裁判员在工作中应认真做好记录。

9、所有0分和判废试件均应报告裁判长复核、确认。

10、在组委会未公布比赛成绩前，不得对外透露评分情况。

11、裁判员如违反上述规定，按裁判员管理规定处理。